包金饰品鉴定七步法

为了帮助目前还未有使用光谱仪有效器的典当朋友们做好对包金饰品的鉴定，最大限度的降低包金骗当的风险，根据各地典当朋友提供的实物和反馈的情况，我总结了七步鉴别法，建议大家在这几个点上做好把控。

1、看造型------- 目前包金项链最集中的造型有：橄榄核、 圆珠、 贝壳、  圆柱型等；

2、看纹饰简繁------- 纹饰复杂程度尤其是否带有s型等包金无法实现的形状纹饰，划刻面的平滑度，是否在光照下因角度变化而产生明显的光折射等。

关于看纹饰简繁：这个主要是基于包金的制作工艺，包金就是拿金箔碾压在有造型纹饰的白银上的！一旦碾压是不能二次的修饰的，因为很薄的金容易被破坏，有时候碾压的磨具是做不出s型的纹饰的。即使强行做也会很容易露出破绽的。其次就是碾压的力度再大也不会做出车花的自然顺畅光滑。所以有纹饰的真金在光照下有变化角度，金的折射光也会有变化，包金则没有！

3、看纹饰深浅------  包金的纹饰简单而且比较浅显，因为目前包金外层用金一般控制在3%以下，所以不会有很深的纹饰凹槽出现。

4、看收口-------  竹节或橄榄核尤其是橄榄核单节两端，收口一般都会较小，收口小可增加银的用量，而不被人察觉。收口人为的做小还会给人明显的精细感觉，真金则往往是收口很大很通透，看着比较粗犷一些，另外手感就是金与银的密度相差很大，要想把包金做的像真金一样有打手感，就会多用银，这也是同样造型，大小一样的真金反而比包金轻10克多的原因，打手感很强！包金是包不到空心的橄榄核的内侧的，收口小了也会改变声音的变化，因为收口小包金饰品与真金饰品（大小造型同等）发出的声音有98%的相似。另外造假包金饰品使用力学的设计，使得用传统“摁收口试软硬”的的鉴定手法极易出现失误。

5、看收口壁厚-------为增加重量，包金一般都会加大银的用量，因此壁厚会呈现薄厚不一。不会与真金一样呈现出同样的薄厚度。

看收口的解释是：人为的做小收口会给人明显的精细感觉，真金则往往是收口很大很通透，看着比较粗犷一些，另外手感就是金与银的密度相差很大，要想把包金做的向真金一样有打手感，就会多用银。包金是把不到空心的橄榄核的内侧的，所以就会收口收的小了，这就解决这些问题了！

6、听声音-------实心纯金饰品如凤尾、水波纹发出的声音明显焖而凝，而同样造型的包金在声音上则有细小差别，真金是两个声音由闷迅速出脆，而包金因为用尽量很少则无此变化，一般为单音。

7、看划痕------- 自然佩戴的饰品在平正面能够看到在佩戴的划痕或油污附着，包金则很少；即使有划痕也是人为生愣，与长期自然佩戴形成的划痕，在角度，湿度，油污附着等是截然不同的。

在这里要特别强调，上述7步的鉴定顺序不可改变也不能减少，我可以很负责的告诉大家，这是目前在不借助检测仪条件下可对高仿包金金饰进行鉴别的最为有效的方法。因为制假团伙已经对我们火烧、听声、手掂、用试金石划痕、手捏等传统鉴定方法采取了应对的措施。